### CZ

### A/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta pomalejší:

- Příprava povrchu:

  - Povrch zbavte mastnoty a nečistot – ideálně omyjte jarovou vodou nebo odmašťovacím prostředkem.

  - Opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

  - Pokud je povrch hladký, můžete jej jemně přebrousit brusnou houbičkou, aby se proces nastartoval rovnoměrně.

- Aktivační roztok:

  - Smíchejte:

    - ocet (běžný 8 % nebo více) – funguje jako kyselina, naruší povrch,

    - kuchyňská sůl – zrychlí oxidaci,

    - voda – pro zředění.

  - Orientační poměr:

    - 1 díl octa,

    - 1 díl vody,

    - 1–2 lžíce soli na litr roztoku.

  - Promíchejte, dokud se sůl nerozpustí.

- Nanášení:

  - Roztok rozprašovačem nastříkejte nebo štětcem natřete na celý povrch.

  - Nechte působit na vzduchu – už během pár hodin začne povrch oranžovět.

  - Pro intenzivnější efekt proces opakujte několikrát denně po dobu 1–3 dnů.

- Dokončení:

  - Po dosažení požadovaného vzhledu lze proces zastavit opláchnutím čistou vodou.

  - Pokud chcete patinu zakonzervovat (např. aby neprašnila nebo se dál neměnila), lze použít speciální fixační nátěr nebo čirý vosk/olej na kovy.

⚠️ Tipy a upozornění:

- Roztok aplikujte venku nebo v dobře větraném prostoru – při schnutí může páchnout.

- Opatrně na podklad (dlažba, beton, dřevo) – roztok i vznikající rez mohou zanechat skvrny.

- Výsledek není vždy 100% rovnoměrný – právě to dělá corten zajímavým.

### B/ Postup urychlení patinace cortenu, varianta rychlejší:

### 1. Příprava povrchu

- Stejně jako u octové metody: umyjte jarovou vodou, odmastěte a případně přebrušte jemným smirkem/brusnou houbičkou.

- Opláchněte čistou vodou a osušte.

### 2. Aktivátor – recept

Do rozprašovače nebo nádoby si připravte směs:

- 100 ml 3% peroxidu vodíku

- 50 ml octa (8–10 %)

- 1–2 lžičky kuchyňské soli

→ Sůl dobře rozmíchejte, dokud se nerozpustí.

💡 Pro větší plochy můžete násobit poměry.

### 3. Nanášení

- Nastříkejte nebo natřete na celý povrch.

- Proces začne okamžitě pěnit a rezivět – už během několika minut se objeví první oranžová vrstva.

- Nechte uschnout na vzduchu.

### 4. Opakování

- Pro sytější barvu a více vrstev patiny opakujte několikrát za den.

- Během 1–3 dnů dosáhnete výrazné rovnoměrné rzi.

### 5. Dokončení

- Pokud jste spokojeni, můžete povrch opláchnout čistou vodou a nechat jej přirozeně dozrávat.

- Pro zafixování a omezení dalšího „prašení“ patiny použijte transparentní vosk, olej na kovy nebo speciální ochranný lak na corten.

⚠️ Bezpečnostní tipy:

- Používejte rukavice a brýle – peroxid s octem je mírně leptavý.

- Pracujte venku, protože reakce může uvolňovat trochu zápachu.

- Dávejte pozor na podklad – odkapávající roztok barví a leptá.